|  |  |  | Логотип предприятия + название предприятия УКАЗАНИЯ ПО СВАРКЕ (УПС) | ЛИСТ | ЛИСТОВ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Page 1 | of 4 |  |
|  |  |  | [Welding Procedure Specification (WPS)] |  |  |  |  |
| УПС № _____Rev. ___ WPS/______ Rev. ____ | Изменен. № (Revision №) | ДАТА (Date) |
| № протокола ПАТ ПАТ № 28–05 (Supporting PQR №): PQR № 28–05 |  |  |
| Предприятие-изготовитель (Company Name) |  |  |
| Способ (ы) сварки [Welding Process (es)]: | Сварка в СО2 (GMAW) и рабочие швы (SAW) tack welding with– CO2 shielding (GMAW) and working welds (SAW) |  |
| Вид (ы) – автомат., ручная, механиз. или п/а [Type(s) – Automatic, Manual, Machine, or Semi-Automatic]: | автоматическая automatic |  |
| СОЕДИНЕНИЕ (Joint) | Эскиз (Sketch) |
| Тип соединения стыковой |  |
| (Joint Design): | Joint as in Sketch. |  |
| Прокладка (да, нет) нет |  |
| [Backing (yes, no)]: | no |  |  |
| Материал прокладки (вид) [Backing Material (Type)]: |  |
|  |  | Металл (Metal) |  | Неплавящийся металл (Non-fusing Metal) |  |
|  |  | Неметалл (Non-Metallic) |  | Прочее (Other) |  |
| результаты химического анализа и механических свойств см. ниже в табл. (Chemical Analysis and Mechanical Properties, see below in Table.) |
| C % | Si % | Mn % | P % | S % | Cr % | Ni % |  | *Y.S. σt. | **T.S. σb. | ***EL δ | Y.S./ T.S. |
| не более |  |  |  | не менее | не более |
| 0,14 | 0,35 | 1,75 | 0,020 | 0,007 | 0,20 | 0,30 |  | Не менее 410 | Верхнее значение 658 | 22.0 | 0.9 |
| *Y.S. = Yield strength –Mpa, at Rt0.5. Предел текучести при остаточной деформации 0,5%; **T.S. = Tensile strength – Mpa. Предел прочности; ***EL = Elongation - %. Удлинение |

|  | УПС № ____ WPS/_____ Rev.__ |  | Логотип предприятия + название предприятия УКАЗАНИЯ ПО СВАРКЕ (УПС) | ЛИСТ | ЛИСТОВ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Page 2 | of 4 |  |
|  |  |  | [Welding Procedure Specification (WPS)] |  |  |  |  |
| Диапазон толщин (Thickness Range): 14,0 мм | с разделкой кромок (Groove): да (yes) | Диапазон диаметров (Pipe Diameter): 820 мм | Основной металл (Base Metal) 09Г2ФБ (К56) |
|  | угловой Na (Fillet): |  |  |
| ПРИСАДОЧНЫЙ МЕТАЛЛ (Filler Metal) |
| Классификация по AWS (AWS Classification) | weld working | weld tack |
|  | SAW | GMAW |
| Размер присад. металла в мм [Size of Filler Metal mm (in.)] | Ø 4 мм (0,16 in) | Ø 4 мм (0,16 in) |
| Класcиф. электрода-флюса [Electrode-Flux (Class)] | AWS A5-23 F7A0-EF1 | ER70S-6 AWS A5-18 |
| Марка флюса [Flux Trade Name] | ОР132 | – |
| ПРИЛОЖЕНИЯ (Positions) | ПОСЛЕСВАРОЧНАЯ ТЕРМООБРАБОТКА (Post Weld Heat Treatment) |
| Положение (ия) деталей |  | Диапазон. темп. |
| [Position(s) of Groove]: | нижнее (lower) |  | [Temperature Range, 0C (0F): | No |  |
| Направл. сварки |  | Видержка | not applicable |
| (Welding Progression): | спуск (down) |  | [Time Range]: | – |  |
|  | На подъем (Up) / На спуск (Down) | ГАЗ (Gas) |
|  |  | Процентный состав |
| Подогрев (Preheat) |  | (Percent Composition) |  |
|  |  | Газ (ы) [Gas(es)] | Смесь (Mixture) | Расход (Flow Rate) |  |
| Темп. пред. нагрева мин. |  | Защита, л/мин [Shielding, L/min] | CO2 | 99.9% | 40±5 L/min |  |
| [Preheat Temperature, 0C(0F) Minimum]: | N/a |  |  |  |  |  |  |
| Темп. между проходами макс. |  | Доп. защита выполн. шва, л/мин [Trailing, L/min] | – | – | – |  |
| [Interpass Temperature, 0C(0F) Maximum]: |  |  |  |  |  |  |  |
| Сопутствующий подогрев |  | Защита обратн. стороны шва, л/мин [Backing, L/min] | – | – | – |  |
| [Preheat Maintenance, 0C(0F)]: | N/A |  |  |  |  |  |  |
| Примечание: Там, где требуется, английские единицы измерения указываются в скобках. Note: English units of measurement are enclosed in parenthesis when required. |

|  | УПС № ____ WPS/_____ Rev.____ |  | Логотип предприятия + название предприятия УКАЗАНИЯ ПО СВАРКЕ (УПС) | ЛИСТ | ЛИСТОВ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Page 3 | of 4 |  |
|  |  |  | [Welding Procedure Specification (WPS)] |  |  |  |  |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (Electrical Characteristic) |
| Процесс (Process): | tack weld automatic welding in CO2 | automatic welding under flux (working welds) |  |
| Ток перем. или пост. | I pass – DC | II pass I arc – DC; II arc –AC; III arc –AC |  |
| (Current AC or DC): |  | III pass I arc – DC; II arc –AC; III arc –AC. |  |
| Полярность прямая или обратная | RP | at Direct current RP |  |
| (Polarity SP or RP): |  |  |  |
| Диаметр и тип вольфрамового электрода | No | No |  |
| (Tungsten Electrode Size and Type) |  |  |  |
| Прочее |  |  |  |
| (Other): |  |  |  |
| Проход (ы) (Enclosure) | Процесс (Process) | Присадочн. металл (Filler Vetal) | Диапазон тока (А) | Диапазон напряж. | Диапазон скорости | Прочее (Other) |
|  |  | Тип (Class) | Ø мм [Diameter mm (in.)] | (Amperage Range) | (В) (Voltage | перемещения мм/мин (м./час) |  |
|  |  |  |  |  | Range) | [Speed Range mm/min(m/hour) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I pass (CO2) | GMAW | ER70S-6 AWS A5-18 | 4.0 mm (0,16 in) | 900-1100 | 24-30 | 2500-4500 (150-270) | technological weld |
| II pass | SAW | EF1 AWS A5-23 | 4.0 mm (0,16 in) | I arc 1000-1200 | 30-40 | 1666-2166 (100-130) | inside weld |
|  |  |  |  | II arc 900-1100 | 30-40 |  |  |
|  |  |  |  | III arc 800-1000 | 40-50 |  |  |
| III pass | SAW | EF1 AWS A5-23 | 4.0 mm (0,16 in) | I arc 1000-1200 | 30-40 | 1666-2166 (100-130) | outside weld |
|  |  |  |  | II arc 900-1100 | 30-40 |  |  |
|  |  |  |  | III arc 800-1000 | 30-40 |  |  |
| Примечание: Там, где требуется, английские единицы измерения указываются в скобках. Note: English units of measurement are enclosed in parenthesis when required. |

|  | УПС № ____ WPS/_____ Rev.____ |  | Логотип предприятия + название предприятия УКАЗАНИЯ ПО СВАРКЕ (УПС) | ЛИСТ | ЛИСТОВ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Page 4 | of 4 |  |
|  |  |  | [Welding Procedure Specification (WPS)] |  |  |  |  |
| ТЕХНИКА ВЫПОЛНЕНИЯ (Technique) |
|  | GMAW | SAW |  |
|  | I pass – tack weld | II and III pass working weld |  |
| Узкий или уширенный валик (String or Weave bead): |  | Узкий | yes |  | Уширенный |  | yes |  |  |  |
|  |  | (String) |  |  | (Weave) |  |  |  |  |  |
| Диаметр газового сопла в мм (дюймах) | 25±1 (~1 in) | – |  |
| [Orifice or Gas Cup Size, mm(in.)]: |  |  |  |
| Первоначальная и межпроходная заточка |  |  |  |
| (Initial and Interpass Cleaning): | yes | yes |  |
| Колебание электрода |  |  |
| (Oscillation of Electrode): | no | no |  |
| Многопроходная или однопроходная (для стороны) |  |  |
| [Multiple or Single Pass (per side)]: | single pass | single pass |  |
| Несколько или один электрод |  |  |
| (Multiple or Single Electrodes): | single | II (inside) pass – three III (outside) pass – three |  |
| Прочее |  |  |
| (Other): | – |  |
|  | Утвердил |  | Подпись |  | Дата |  |  |  |
|  | (Approved by) |  | (Signature) |  | (Date): |  |  |  |
|  | Проверил |  | Подпись |  | Дата |  |  |  |
|  | (Reviewed by) |  | (Signature) |  | (Date): |  |  |  |
|  | Составил |  | Подпись |  | Дата |  |  |  |
|  | (Prepared by) |  | (Signature) |  | (Date): |  |  |  |
| Примечание: Там, где требуется, английские единицы измерения указываются в скобках. Note: English units of measurement are enclosed in parenthesis when required. |

# Text boxes

Макс. 25мм

1

3

0,5–3,0

0,5-3,0

2

900±40

7,0±1,0