|  |  |  | Логотип предприятия + название предприятия УКАЗАНИЯ ПО РЕМОНТНОЙ СВАРКЕ (УПРС) | ЛИСТ | ЛИСТОВ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Page 1 | of 4 |  |
|  |  |  | [Welding Procedure Repair Specification (WPRS)] |  |  |  |  |
| УПPС № _____ Rev.1 WPRS/______ Rev.1 | Изменен. № (Revision №) | ДАТА (Date) |
| № протокола ПАТ ПАТ № ____ Rev.1 (Supporting PQR №): PQR № ____ Rev.1 | 1 |  |
| Предприятие-изготовитель (Company Name) |  |  |
| Способ (ы) сварки [Welding Process (es)]: | Механизированная под слоем флюса Machine arc-welding (SAW) |  |
| Вид (ы) – автомат., ручная, механиз. или п/а [Type(s) – Automatic, Manual, Machine, or Semi-Automatic]: | Механизированная (полуавтоматическая) Machine semi-automatic |  |
| СОЕДИНЕНИЕ (Joint) | Эскиз (Sketch) |
| Тип соединения стыковой |  |
| (Joint Design): | Joint as in Sketch. |  |
| Прокладка (да, нет) нет |  |
| [Backing (yes, no)]: | no |  |  |
| Материал прокладки (вид) [Backing Material (Type)]: |  |
|  |  | Металл (Metal) |  | Неплавящийся металл (Non-fusing Metal) |  |
|  |  | Неметалл (Non-Metallic) |  | Прочее (Other) |  |
| результаты химического анализа и механических свойств см. ниже в табл. (Chemical Analysis and Mechanical Properties, see below in Table.) |
| C % | Si % | Mn % | P % | S % | Cr % | Ni % |  | *Y.S. σt. | **T.S. σb. | ***EL δ | Y.S./ T.S. |
| не более |  |  |  | не менее | не более |
| 0,14 | 0,35 | 1,75 | 0,020 | 0,007 | 0,20 | 0,30 |  | Не менее 410 | Верхнее Значение 658 | 22.0 | 0.9 |
| *Y.S. = Yield strength –Mpa, at Rt0.5. Предел текучести при остаточной деформации 0,5%; **T.S. = Tensile strength – Mpa. Предел прочности; ***EL = Elongation - %. Удлинение |

|  | УПPС № ____ WPRS/_____ Rev.1 |  | Логотип предприятия + название предприятия УКАЗАНИЯ ПО РЕМОНТНОЙ СВАРКЕ (УПРС) | ЛИСТ | ЛИСТОВ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Page 2 | of 4 |  |
|  |  |  | [Welding Procedure Repair Specification (WPRS)] |  |  |  |  |
| Диапазон толщин (Thickness Range): 14.0 мм | с разделкой кромок (Groove): да (yes) | Диапазон диаметров (Pipe Diameter Range): 820 мм | Основной металл (Base Metal) 09Г2ФБ (К56) |
|  | угловой Na (Fillet): |  |  |
| ПРИСАДОЧНЫЙ МЕТАЛЛ (Filler Metal) |
| Классификация по AWS (AWS Classification) | SAW |
| Размер присад. металла в мм [Size of Filler Metal mm (in.)] | Ø 2 мм |
| Класcиф. электрода-флюса [Electrode-Flux (Class)] | EB2 AWS A5-23 (Св-08ХМ) |
| Марка флюса [Flux Trade Name] | OP132 |
| ПРИЛОЖЕНИЯ (Positions) | ПОСЛЕСВАРОЧНАЯ ТЕРМООБРАБОТКА (Post Weld Heat Treatment) |
| Приложение (ия) деталей |  | Диапазон. темп. |
| [Position(s) of Groove]: | нижнее (lower) |  | [Temperature Range, 0C (0F): | No |  |
| Направл. сварки |  | Выдержка |  |
| (Welding Progression): | N/A |  | [Time Range]: | – |  |
|  | На подъем (Up) / На спуск (Down) | ГАЗ (Gas) |
|  |  | Процентный состав |
| Подогрев (Preheat) |  | (Percent Composition) |  |
|  |  | Газ (ы) [Gas(es)] | Смесь (Mixture) | Расход (Flow Rate) |  |
| Темп. пред. нагрева мин. |  | Защита, л/мин [Shielding, L/min] | – | – | – |  |
| [Preheat Temperature, 0C(0F) Minimum]: | 100 С (500 F) |  |  |  |  |  |  |
| Темп. между проходами макс. |  | Доп. защита выполн. шва, л/мин [Trailing, L/min] | – | – | – |  |
| [Interpass Temperature, 0C(0F) Maximum]: | 1500C(3020 F) |  |  |  |  |  |  |
| Сопутствующий подогрев |  | Защита обратн. стороны шва, л/мин [Backing, L/min] | – | – | – |  |
| [Preheat Maintenance, 0C(0F)]: | N/A |  |  |  |  |  |  |
| Примечание 1: Толщина металла, наплавляемого за один проход, должна быть не более 12 мм. Примечание 2: Удаление шлака с первого и последнего слоев ударным способом (молотком, клевком) не допускается. Примечание 3: Ремонт в одном сечении не допустим. Примечание 4: Длина ремонтного участка не менее 50 мм. Примечание 5: Ремонту подлежит и внутренний и наружный швы. Note № 1: No single welding deposit (pass) to exceed 1/2 inch. Note № 2: No preening allowed on final welding deposit (pass) Note No 3 Not more than one repair shall be made on the same place Note No 4: Minimum length of any repair to be not less than 50 mm. Note No 5: Inner and outer welds can be subjected to repair |
| Примечание: Там, где требуется, английские единицы измерения указываются в скобках. Note: English units of measurement are enclosed in parenthesis when required. |

|  | УПPС № _____ WPRS/_____ Rev.1 |  | Логотип предприятия + название предприятия УКАЗАНИЯ ПО РЕМОНТНОЙ СВАРКЕ (УПРС) | ЛИСТ | ЛИСТОВ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Page 3 | of 4 |  |
|  |  |  | [Welding Procedure Repair Specification (WPRS)] |  |  |  |  |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (Electrical Characteristic) |
| Процесс (Process): |  | Полуавтоматическая сварка под слоем флюса submerged arc-welding (SAW) |  |
| Ток перем. или пост. |  | DC |  |
| (Current AC or DC): |  |  |  |
| Полярность прямая или обратная | RP | at Direct current RP |  |
| (Polarity SP or RP): |  |  |  |
| Диаметр и тип вольфрамового электрода | No | No |  |
| (Tungsten Electrode Size and Type) |  |  |  |
| Прочее |  |  |  |
| (Other): |  |  |  |
| Проход (ы) (Enclosure) | Процесс (Process) | Присадочн. металл (Filler Vetal) | Диапазон тока (А) | Диапазон напряж. | Диапазон скорости | Прочее (Other) |
|  |  | Тип (Class) | Ø мм [Diameter mm (in.)] | (Amperage Range) | (В) (Voltage | перемещения мм/мин (in./min) |  |
|  |  |  |  |  | Range) | [Speed Range mm/min(in./min)] |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| All pass | SAW | EB2 AWS A5-23 | 2.0 mm (0,08 in) | 300-350 | 35-45 | 300-460 |  |
| Минимальное число проходов – 2 Minimum – 2 pass |
| Примечание: Там, где требуется, английские единицы измерения указываются в скобках. Note: English units of measurement are enclosed in parenthesis when required. |

|  | УПPС № _____ WPRS/_____ Rev.1 |  | Логотип предприятия + название предприятия УКАЗАНИЯ ПО РЕМОНТНОЙ СВАРКЕ (УПРС) | ЛИСТ | ЛИСТОВ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Page 4 | of 4 |  |
|  |  |  | [Welding Procedure Repair Specification (WPRS)] |  |  |  |  |
| ТЕХНИКА ВЫПОЛНЕНИЯ (Technique) |
| Узкий или уширенный валик (String or Weave bead): |  | Узкий | yes |  | Уширенный |  |  |  |  |  |
|  |  | (String) |  |  | (Weave) |  |  |  |  |  |
| Диаметр газового сопла в мм (дюймах) | – | – |  |
| [Orifice or Gas Cup Size, mm(in.)]: |  |  |  |
| Первоначальная и межпроходная заточка |  |  |  |
| (Initial and Interpass Cleaning): | yes |  |  |
| Колебание электрода |  |  |
| (Oscillation of Electrode): | no |  |  |
| Многопроходная или однопроходная (для стороны) |  |  |
| [Multiple or Single Pass (per side)]: | multiple pass (Minimum pass – 2) |  |  |
| Несколько или один электрод |  |  |
| (Multiple or Single Electrodes): | single |  |  |
| Прочее |  |  |
| (Other): |  |  |
|  | Утвердил |  | Подпись |  | Дата |  |  |  |
|  | (Approved by) |  | (Signature) |  | (Date): |  |  |  |
|  | Проверил |  | Подпись |  | Дата |  |  |  |
|  | (Reviewed by) |  | (Signature) |  | (Date): |  |  |  |
|  | Составил |  | Подпись |  | Дата |  |  |  |
|  | (Prepared by) |  | (Signature) |  | (Date): |  |  |  |
| Примечание: Там, где требуется, английские единицы измерения указываются в скобках. Note: English units of measurement are enclosed in parenthesis when required. |

# Text boxes

ремонтный шов

7